1 - CONDIÇÕES GERAIS

1.1 - Os rebocos pré-fabricados serão constituídos por misturas em pó, perfeitamente homogêneas, que produzam argamassas resistentes para rebocos pela simples adição de água.

1.2 - Os rebocos com hidrofugante não se recomendam para receber pintura.

2 - DE CLASSE ESPECIAL

2.1 - Serão indicados para revestimentos especiais de imitação de mármore ou pedra, contendo hidrófugo incorporado à sua massa, do tipo polisiloxana (silicone) em pó e corante

3 - DE CLASSE EXTRA/TEXTURA CELULAR

3.1 - Com Quartzo

Serão indicados para revestimento externo e internos, constituindo-se em base de cimento branco, cal hidratada e quartzo puro triturado - com um teor de cimento branco de 300 kg/t de mistura - incorporador de água e ar e inteiramente isentos de pó de pedra.

3.2 - Sem Quarzo

Serão de base de cimento, cal e areia fina calcinada.

4 - DE CLASSE NORMAL

4.1 - Com quartzo

Serão indicados para revestimentos externos e internos, constituindo-se de base de cimento branco, cal hidratada e quatzo puro triturado, com um teor de cimento branco de 300 kg/t de mistura e inteiramente isentos de pó de pedra.

4.2 - Sem Quartzo

Serão de base de cimento, cal e areia fina calcinada.