1 - TIPOS

Para o revestimento Rígido-Flexível do projeto em questão são apresentadas duas

opções de geomembranas:

OPÇÃO I  - Geomembrana (manta) de PVC.

OPCÃO II - Geomembrana asfáltica pré-fabricada.

1.1) OPÇÃO I  - Geomembrana (manta) de PVC.

Constituída de mantas de PVC de 1mm de espessura.

1.2) OPÇÃO II - Geomembrana asfáltica pré-fabricada

Constituída de mantas asfálticas do tipo pré-fabricadas, atendendo às especificações gerais contidas na norma NBR 9952 de agosto de 1987 - “MANTAS ASFÁLTICAS COM ARMADURA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO - Especificação” e em particular as características abaixo:

- A manta deverá ser estruturada com armadura de não-tecido de poliéster.

- Quanto à solicitação imposta pela obra, a manta deverá ser classe 2 - Manta de alta resistência (resistência à tração de 780 N e alongamento na ruptura de no mínimo 8%) - (norma de ensaio NBR 7462).

- A espessura deverá ser de 2,5 mm a 3,00 mm.

2.0 - ESPECIFICAÇÕES DO ASFALTO.

- O asfalto componente da manta deverá ser do tipo modificado com polímeros e/ou elastômeros com as especificações técnicas que seguem:

2-a) Ponto de amolecimento (PA) = 145 a 155ºC (norma de ensaio ASTM D 96-66T0)

2-b) Penetração (100 g, 5 s) - (norma de ensaio ASTM D 5-65):

2-b.1) à 25º C de no mínimo 20 décimos de mm.

2-b.2) à 60º C de 60 a 70 décimos de mm.

2-c) Escorrimento no calor - Conforme norma de ensaio DIN 52123 - Parte 1, com a    	   alteração da temperatura de aquecimento para 110º.

2-d) Aplicação - Serviços complementares:

2-d.1) Para  colagem  com  maçarico,  direcionar  a  chama  de  maneira  a  aquecer, 	simultaneamente, a parte inferior da manta.

2-d.2)-Nas colagens, deve-se pressionar fortemente a geomembrana no sentido das           	bordas, evitando a formação de bolhas de ar.

2-d.3) Iniciar a colagem das geomembranas no sentido de jusante para montante.

2-d.4) Aplicar geomembrana no sentido transversal do canal.

2-d.5) A  sobreposição  entre  duas   geomembranas  deve  ser,  no  mínimo  10 cm,  	tomando-se os cuidados necessários para uma perfeita aderência.

3.0 - GEOTÊXTIL

Elemento flexível, de forma plana. O geotêxtil deverá ser colocado entre a geomembrana e a camada de concreto, destinando a evitar o deslizamento do concreto sobre a geomembrana.

Na Opção 1 - Geomembrana (mantas) de PVC, o geotêxtil OP-20 será colocado sobre a manta de PVC.

Na Opção 2 - Geomembrana asfáltica pré-fabricada, o geotêxtil OP-15 ou OP-20 poderá vir acoplado a geomembrana asfáltica, diminuindo o trabalho de assentamento dos mesmos.

4.0 - ANCORAGENS

A geomembrana asfáltica acoplada ao geotêxtil ou de PVC, seguida de um geotêxtil, deverá ser devidamente ancorada nas bermas do(s) canal(ais), em trincheiras escavadas no solo, com dimensões mínimas de 20 x 20 x 20 cm, devidamente preenchidas com concreto magro. Durante a execução/instalação da geomembrana pode ser necessário a ancoragem provisória na crista do talude ou fundo da escavação através de ganchos metálicos fixados diretamente ao solo.

5.0 - ENVELOPAMENTO TRANSVERSAL

Tranversalmente à seção do canal, no início e término de trechos revestidos com a geomembrana deverão ser construídos envelopamentos com recomendações e materiais semelhante ao caso das ancoragens nas bermas, quando necessário.

6.0 - CONSIDERAÇÕES GERAIS

Deverão acompanhar os materiais (mantas), todas as informações sobre transporte, manuseio, armazenamento, aplicação, colagem e garantia.

O fabricante deverá apresentar garantia do material contra qualquer defeito de fabricação por um período de no mínimo 5 (cinco) anos após a aplicação da manta.

O fornecedor deverá prestar assistência técnica na instalação da manta, através de pessoal técnico especializado.

7.0 - CONCRETO SIMPLES COM JUNTAS SECAS

O concreto simples com juntas secas terá função unicamente mecânica, já que a geomembrana garante a estanqueidade do canal.

7.1-Espessura da camada de concreto deverá ser conforme o projeto.

7.2-Juntas de retração secas (sem preenchimento), com ranhuras de 1.0 x 1,0 cm.

- Espaçamento das juntas transversais de 3,0 em 3,0 m.

-Espaçamento das juntas longitudinais dependerá do perímetro dos canais.          Perímetro até 6,0 m, é necessário juntas. Perímetro de 6,0 até 9,0 m, executar juntas a 1/3 da altura do canal. Perímetro superior a 9,0 m, executar juntas de 1,0 em 1,0 m

7.3-Juntas de dilatação transversais a cada 18,0 m, preenchidas por isopor.

8.0 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

8.1-Geomembranas

Os serviços referentes a geomembrana acoplada ou não ao geotêxtil, serão medidos por metro quadrado, aplicada de acordo com o projeto e recomendações técnicas do fabricante.

O pagamento será efetuado, com base no preço unitário da planilha contratada e englobará todos os materiais, ferramentas, equipamentos e serviços necessários, tais como: fornecimento, transporte e aplicação da geomembrana acoplada ou não ao geotêxtil, acabamento final, etc.