1 - ENCERAMENTO

1.1-De Argamassa de Alta Resistência

- Limpeza - com sabão em pó ligeiramente abrasivo e secagem do piso.

- Aplicação farta de emulsão de cera de carnaúba em água, com elevado teor de cera.

- Após    secagem    da   primeira   demão,  far-se-á  cuidadoso   polimento,  com

enceradeira.

-	Aplicação de uma segunda demão de emulsão.

- Após secagem da segunda demão, novo polimento com enceradeira.

- Repertir-se-á  a  operação  -  enceramento  e   polimento  -  até  obter-se   brilho

especular.

1.2-Placas de Elastômeo

- Remoção do excesso de cola com varsol

- Limpeza com pano molhado e sabão comum, sem abrasivo;

- Secagem com pano macio.

- Aplicação farta de emulsão de cera de carnaúba em água, com elevado teor de

cera.

- Após secagem da primeira demão, far-se-á nova aplicação de emulsão.

1.3-Pedra

- Limpeza com sabão em pó ligeiramente abrasivo e secagem do piso.

- Aplicação farta de emulsão de cera de carnaúba em água, com elevado teor de

cera.

- Após secagem da primeira demão, fazer cuidadoso polimento com enceradeira.

- Aplicação de uma segunda demão de emulsão.

- Após secagem dessa segunda demão, far-se-á novo polimento até obter-se brilho especular.

1.4-Ladrilhos Cerâmicos Terracota

- Limpeza e secagem do piso.

- Uma demão de querosene.

- Aplicação de cera líquida incolor à base de carnaúba “prime-yellow” de elevado

sólido.

- O número de demãos será o necessário para obter-se brilho especular.

- Cuidadoso polimento com enceradeira, após seca cada demão.

1.5-Lajotas tipo “Colonial”

- Limpeza prévia.

- Aplicação de duas demão de óleo de “carter” queimado.

- A aplicação da segunda demão só será efetuada depois de seca a

primeira.

- Depois de seca a segunda demão de óleo de “carter”, aplicar-se-á uma demão de

óleo de linhaça.

- Após a secagem da demão de óleo de linhaça, far-se-á aplicação de cera líquida incolor, à base de carnaúba “prime-yellow” de elevado teor de conteúdo sólido.

- O número de demãos será o necessário para obter-se brilho especular.

1.6-Madeira

1.6.1-Lixamento

- O primeiro lixamento será executado com lixa 16 em soalho muito desnivelado ou lixa 20 e no sentido do comprimento da madeira.

- O segundo lixamento será executado com lixa 30, caso se tenha empregado no primeiro a lixa 16 ou lixa 40. O sentido do lixamento será contrário ao da primeira passagem.

- O terceiro lixamento será executado com lixa 50, caso se tenha empregado no segundo a lixa 30 ou lixa 60 e no sentido contrário ao da segunda passagem.

- O quarto lixamento será executado com lixa 80 e no sentido contrário ao do terceiro.

- Durante o período de secagem do calafeto - vide item seguinte - serão preparados os cantos com máquina manual e emprego sucessivo de lixas 30 e 60.

1.6.2-Calafetagem

- Limpeza das aberturas ou frestas do soalho.

-	Aplicação do calafeto, constituído por cola de base de PVA e pó do lixamento. A viscosidade da mistura será compatível com a largura das frestas do soalho, ou seja, tanto mais fluida quanto mais estreita a junta.

- O calafeto deve permanecer nivelado com a superfície do piso o que poderá exigir que a operação seja realizado mais de uma vez.

1.6.3-Polimento

-	Seco o calafeto, proceder-se-á à primeira operação de polimento com lixa 100, com movimentos em todas as direções.

- Limpeza completa do soalho com remoção integral do pó de lixa.

- Aplicação   de    cera    líquida,   incolor,   à   base    de   carnaúba

“prime-yellow” de elevado teor de sólidos.

- O    número    de    demãos    será    o    necessário   para   obter-se

brilho especular.

- Cuidadoso polimento, com enceradeira, após seca cada demão.

1.7-Mármore

- Limpeza com sabão em pó ligeiramente abrasivo e secagem do piso.

- Aplicação  farta  de  emulsão  de  cera  de carnaúba em água, com elevado

teor de cera.

- Após  a  secagem  da  primeira  demão, far-se-á cuidadoso polimento, com

enceradeira.

- Aplicação de uma segunda demão de emulsão.

- Após   secagem   da   segunda   demão,    far-se-á   novo   polimento    com

enceradeira.

- Repertir-se-á  a  operação - enceramento  e  polimento - até obter-se brilho

especular.

1. 8 - Placas de Vinil-Amianto

- Limpeza com sabão em pó ligeiramente abrasivo e secagem do piso.

- Aplicação  de leve camada de cera neutra à base de carnaúba, emulsionada

em água e isenta de solventes derivados de petróleo.

- Após  secagem  da  primeira  demão, far-se-á  aplicação  de  nova  camada

de cera.

- Quando  ainda úmida  essa  segunda  demão, far-se-á cuidadoso polimento

com enceradeira.

1.9-De Reboco tipo Travertino

- Limpeza completa da superfície.

- Aplicação de leve camada de cera neutra à base de carnaúba, emulsionada  em água e isenta de solventes derivados do petróleo.

- Após secagem da primeira demão, far-se-á aplicação nova camada de cera.

- Quando  ainda úmida  essa  segunda  demão, far-se-á cuidadoso polimento

com flanela seca.

2 - LUSTRAÇÃO

2.1-De Argamassa de Alta Resistência

2.1.1-Acabamento Fino

- Limpexa e secagem prévia.

- Lustração com sal de azedas (ácido oxálico), aplicado com boneca

de pano.

2.2-De Madeira

- Uma demão de álcool para eriçar as fibras da madeira.

- Uma demão de lixa fina.

- Emassamento de fendas e orifícios.

- Novo lixamento, caso necessário.

- Primorosa lustração à escova de cerdas rígidas com parafina.

2.3-De Mármore Artificial

2.3.1-Acabamento Fino

- Idem, idem item 2.1.1, supra.

2.4-De Pedra

Será observado o disposto na EME 15/05.

3 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Não será feito nenhum pagamento em separado para os serviços de Enceramento e Lustração. Seus custos deverão ser incluídos nos preços propostos para os serviços afins.