# 1-CONDIÇÕES GERAIS

1.1-A execução de cobertura-madeiramento e telhamento-obedecerá a projetos e detalhes fornecidos pela CODEVASF ou, na falta deles, a projeto específico, elaborado pela Empreiteira, porém sujeito à prévia autenticação da CODEVASF.

1.2-A madeira a ser utilizada deverá obedecer às  especificações  do  projeto  e  à  EME correspondente.

1.3-O projeto de telhamento obedecerá à NBR-6120 (NB-5) e NBR-6123 (NB-599), no que for aplicável ao caso.

1.4-Toda a estrutura receberá, salvo especificação em contrário, tratamento com produto à base de resinas sintéticas, pentaclorofenol e naftanato de ferro, combinados com agentes plásticos repelentes de água, de fácil aplicação à brocha, pistola ou por imersão.

1.5-No caso de estrutura metálica, evitar-se-á o contato da mesma com telhas de alumínio, aplicando-se pintura à base de cromato de zinco entre as duas superfícies.

1.6-Nas coberturas, onde forem utilizadas telhas de fibrocimento, autoportantes de alumínio, de aço ou de madeira ondulada, obedecer RIGOROSAMENTE, em seus mínimos detalhes, a orientação dos fabricantes.

1.7-O trânsito, durante a execução dos serviços, será feito sobre tábuas, nunca sobre telhas.

1.8-A vedação será efetuada com calafetador que mantenha flexibilidade permanente e apresente aderência e resistência à água e à ação do tempo.

1.9-Todas as concordâncias de telhados com paredes serão guarnecidas por rufos, quer horizontais, quer acompanhando a inclinação da cobertura, conforme definido nos projetos.

1.10-Os rufos poderão ser, metálicos ou constituídos por saliências de concreto embutidas no paramento vertical e não solidários com as telhas.

1.11-Na hipótese da utilização de rufo de concreto, este deverá ser devidamente impermeabilizado.

1.12-Os rufos deverão ter dimensões suficientes para recobrir com  folga a interseção das telhas com a platibanda.

1.13- Sob os rufos, ao longo das telhas, haverá sempre o cuidado de se deixar, junto ao paramento vertical, um topo de onda da telha e não uma cava.

1.14- As espessuras e dimensões dos rufos serão indicadas, para cada caso particular, nos projetos e/ou CADERNO DE ENCARGOS - Tomo VII.

- 2-COM TELHAS AUTO PORTANTES

## 2.1-De Alumínio

### 2.1.1-Madeiramento

Salvo indicação em contrário, haverá apenas peças de apoio, solidarizadas às vigas de concreto, por meio de parafusos, de aço cadmiado, com cabeça chumbada na peça estrutural, contrapertado por porca.

Os parafusos serão espaçados de 1,50 m e os furos na madeira serão rebaixados, de modo a permitir que a porca fique embutida na peça.

### 2.1.2-Telhamento

O dimensionamento das telhas será decorrência do vão a vencer, procurando-se sempre alcançar esse resultado com uma única peça, de modo a evitar-se a existência de junta transversal.

Para  garantia  de  bom   escoamento  das  águas,  a  inclinação  mínima será de 10º (l7,6%)

O recobrimento longitudinal será de uma onda e meia, ficando a parte superior deste recobrimento na direção predominante do vento.

O recobrimento transversal será de 150 mm, quando a inclinação for superior a 10º (l7,6%) e de 200 mm quando a inclinação for igual a 10º (l7,6%).

A colocação das chapas será feita dos beirais para as cumeeiras, com o sentido de montagem contrário ao dos ventos dominantes.

No sentido longitudinal, o espaçamento dos elementos de fixação será de, no máximo, 1.000 mm.

No sentido transversal, o espaçamento dos elementos de fixação será de duas (2) ondas.

A colocação dos elementos de fixação será sempre efetuada na parte superior da onda.

Utilizar-se-á, de preferência, elementos de fixação de alumínio.  Quando se utilizar elementos    de   fixação  de  aço,  estes   deverão   ser   galvanizados,  obedecendo  ao  MB-25 (NBR-7397, 7398,7399 e 7400).

Será expressamente proibido o emprego de elementos de fixação de cobre ou de liga de cobre.

A fixação transversal será executada com parafuso de alumínio.

Os furos nas telhas serão, no máximo, 0,8 mm maior do que o diâmetro do parafuso.  A distância entre o furo e a borda da telha será, no mínimo, de 40 mm.

A fixação longitudinal será executada com parafuso de alumínio.

Os arremates das coberturas serão constituídos por cumeeiras simples, cumeeiras “shed”, rufos e contra-rufos.

Serão empregados acessórios do tipo contra-rufos, associados com remate superior externo.

## 2.2-De aço galvanizado

2.2.1-Madeiramento

Consistirá apenas em peças de apoio para fixação das telhas, salvo indicação em contrário no projeto ou nas especificações.

2.2.2-Telhamento

2.2.2.1-O perfil das peças de cobertura terá 2 ondulações, o que garantirá estabilidade à telha, especialmente quando sujeitas à torção, durante a montagem.

2.2.2.2-Para evitar emendas, haverá preferência pelo emprego de peças com o comprimento do vão.

2.2.2.3-As peças de cobertura serão usinadas em chapas de aço galvanizado.

2.2.2.4-As chapas serão estampadas e soldadas de topo.  As zonas de soldaduras receberão nova galvanização, a frio, com a finalidade de garantir a durabilidade do produto.

- 2.2.2.5-Quando apoiadas em concreto, serão deixadas, por ocasião da confecção da viga, pontas de ferro redondo com gancho imerso.  A essas pontas solda-se um perfilado de aço - “berço” - onde se apoiarão as peças de cobertura.

2.2.2.6-A ancoragem  das  peças  de  cobertura será feita por soldagem da mesa inferior

com o “berço”.

## 2.3-De Cimento Amianto

2.3.1-Telhas

A CODEVASF exige rigorosa obediência aos preceitos do fabricante da telha especificada no projeto arquitetônico.

2.3.2-Madeiramento

Consistirá apenas em peças de apoio para fixação das telhas, salvo indicação no projeto ou nas especificações.

2.3.3-Telhamento

Conforme EME-l9/02,  item 04, no que for aplicado para cada caso.

2.3.3.1-O dimensionamento das telhas será decorrência do  vão  a vencer, procurando-se, tanto quanto possível, alcançar esse resultado com uma única peça, de modo a evitar-se a existência de superposição de peças.

2.3.3.2-Será expressamente proibido o emprego de apoios intermediários, quando da utilização de uma única chapa para vencer o vão.

2.3.3.3-Para melhor vedação, a inclinação mínima será de 3% para a utilização de uma única peça e de 9% quando acontecer superposição de peças.

2.3.3.4-A colocação das chapas será feita dos beirais para as cumeeiras, com o sentido da montagem contrário ao dos ventos dominantes.

2.3.3.5-A colocação dos elementos de fixação será sempre efetuada na parte superior da onda.

2.3.3.6-Utilizar-se-á, de preferência, elementos de fixação de alumínio.

Quando se utilizar elementos de fixação de aço, estes deverão ser galvanizados.

3-COM TELHAS ONDULADAS

### 3.1-De Cimento Amianto

#### 3.1.1-Madeiramento

3.1.1.1-A estrutura será considerada por cumeeiras, terças, frechais e pontaletes, esses com as respectivas peças de apoio.

3.1.1.2-Salvo indicação em contrário, no projeto ou nas especificações, o madeiramento obedecerá ao seguinte:

- As cumeeiras serão de 76 x 114 mm, dispostas simetricamente em relação à linha de cumeada.

- As terças e os frechais serão também de 76 x 114 mm, admitindo-se, para os frechais, peças de 76 x 76 mm.

- Os pontaletes, de 76 x 114 mm, terão a maior dimensão disposta no sentido transversal da terça, possibilitando apoio de encaixe entre essas duas peças.

- As peças de apoio dos pontaletes serão de 76 x 114 mm e terão 500 mm de comprimento.

- Os pontaletes ficarão alinhados no sentido das cumeeiras e das terças, sendo de 2,50 m a distância máxima admissível entre eles.

- As emendas das cumeeiras e terças coincidirão com os apoios, de forma a se obter maior segurança, solidariedade e rigidez da ligação.

- Os espigões e os rincões terão construção semelhante à das cumeeiras, ou seja, duas peças de 76 x 114 mm, dispostas simétricamente em relação ao eixo.

#### 3.1.2-Telhamento

Salvo indicação em contrário, o telhamento obedecerá ao seguinte:

3.1.2.1-O recobrimento transversal das chapas será de 140 mm, para inclinações superiores ou iguais a 15° ou 26,8%, e de 200 mm para inclinações de 10° a 15° ou 17,6% a 26,8%.

3.1.2.2- O recobrimento lateral será de 50 mm, aproximadamente ¼ de onda, para inclinações de 10° ou maiores. Em coberturas sujeitas a condições desfavoráveis de vento, o recobrimento em apreço será de 230 mm, ou 01 onda  e ¼  de  onda.

3.1.2.3- O balanço das chapas nos beirais obedecerá ao seguinte critério:

- Beirais sem calhas: de 250 mm a 400 mm.

- Beirais com calhas: de 100 mm a 250 mm.

3.1.2.4- O apoio das chapas sobre as terças será, no mínimo, de 50 mm no sentido de    seu comprimento.

3.1.2.5- A fixação das chapas será efetuada com ganchos chatos.

3.1.2.6- A colocação das chapas será feita dos beirais para as cumeeiras, em faixas perpendiculares às terças, sendo o sentido da montagem contrário ao dos ventos dominantes.

3.1.2.7- Para evitar a sobreposição de quatro espessuras de chapa, proceder-se-á ao corte dos cantos de duas peças, segundo a hipotenusa de um triângulo, cujos catetos serão respectivamente iguais aos recobrimentos laterais e longitudinais.

3.1.2.8- Para passagem de tubos, serão utilizadas chapas com tubo para ventilação, associadas com chapéu para chaminé, mesmo que para isso haja necessidade de desviá-los de sua prumada. O tubo ficará por dentro, do conjunto referido, eliminando-se, dessa forma, a junta na superfície da chapa.

3.1.2.9- As    cumeeiras     serão     do    tipo   articulado,  com    ventilação,    fixadas

com parafusos providos de arruela de chumbo.

3.1.2.10-Os espigões e os rincões serão também constituídos por peças de cimento amianto.

3.1.2.11-A CODEVASF exige rigorosa obediência aos preceitos do fabricante da telha  constante do projeto arquitetônico.

##### 4-COM TELHAS DE CERÂMICA

###### 4.1-Madeiramento

4.1.1-Estrutura de madeira constituída por tesouras, cumeeiras, terças, caibros, pontaletes, espigões, ripas, e respectivas peças de apoio.

4.1.2-Inclinação mínima de 32,4%, correspondente ao ângulo de 18° e de 50% (26°33’) quando o comprimento dos canais for superior a 5 m.

4.1.3-As emendas coincidirão com os apoios, sobre as aspas das tesouras ou sobre pontaletes, de forma a se obter maior segurança, solidarização e rigidez na ligação.

4.1.4-Todas as emendas, conexões ou samblagens principais, salvo disposto em contrário, levarão reforços de chapa de aço, de forma e seção apropriadas ou parafusos com porcas.

###### 4.2-Telhamento

4.2.1-Tipo Colonial

As telhas inferiores, ou de canal, terão na parte convexa chanfro plano e paralelo às ripas, o qual, firmando-se nelas, corta oscilações e o escorregamento da telha.

As telhas superiores (capa) terão na parte interna saliência ou anel com furo que limite o recobrimento das telhas de capa e que permita amarrar as ripas, com arame de cobre, às peças de cima e de baixo.

O assentamento será feito inicialmente com os canais, no sentido da inclinação do telhado, do beiral para a cumeeira, colocando-se as telhas com a concavidade voltada para cima e a extremidade mais larga do lado da cumeeira.  Na sua parte mais larga, a distancia entre duas fieiras de canais será de cerca de 5 cm. As telhas ficarão sobrepostas em cerca de 10 cm.

As telhas superiores (capa) serão colocadas com a extremidade mais estreita voltada para o lado da cumeeira e a sobreposição, limitada pela saliência citada acima, será de cerca de 10 cm.

As cumeeiras e os espigões serão feitos com as mesmas telhas, colocadas com a convexidade para cima, sendo a junção garantida por meio de argamassa de cimento, cal e areia, no traço volumétrico de 1:0,25:4.

4.2.2-Tipo francesa

As telhas deverão possuir uma pequena saliência que servirá para apoio ao ripado, evitando o escorregamento.

A colocação será feita a partir do beiral e da esquerda para a direita.

As cumeeiras e os espigões serão arrematados por meio de telhas curvas ou telhas especiais para esse fim, sendo a junção garantida por meio de argamassa de cimento, cal e areia, traço volumétrico 1:0,25:4.

##### 5-MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Será empregado o metro quadrado como unidade para avaliação dos serviços. A medição será efetuada pelas dimensões de projeto.

O pagamento será feito de acordo com os preços unitários propostos e aprovados.  Neles deverão estar incluídos não só o fornecimento e a colocação dos materiais, tais como telhas, madeiramento etc., mas também todas as peças e acessórios que se mostrem indispensáveis, inclusive o tratamento da madeira, se for o caso.