1 - DE COBRE, BRONZE

1.1 - Bronzes são ligadas de cobre e estranho com ou sem adição de outros elementos secundários. Se se trata de ligas que contém, além de cobre e de estanho, outros elementos; o estanho deve ser o elemento principal de liga excluído o cobre.

1.2 - De conformidade com a NBR-5019 (TB-50), os bronzes podem ser:

1.2.1 - Bronze binário: é a liga formada por cobre e estanho. Deve ser tratada com fósforo e pode conter fósforo em quantidade controladas. Outros elementos serão considerados como impurezas. Se se empregar o termo bronze sem agregado se entende que se trata de bronze binário.

1.2.2 - Bronze especial: é a liga de cobre e estanho - com outros elementos secundários.

1.3 - Para se distiguir os diversos bronzes se agrega ao termo bronze os números que correspondem às percentagens nominais do cobre e do estanho. Em seguida, agregam-se os símbolos dos outros elementos secundários presentes, na ordem decrescente de sua importância ou, se têm teores iguais, na ordem  alfabética.

A cada um desses elementos se agrega o valor de sua porcentagem nominal.

1.3.1 - Bronzes binários: Bronzes 95-5, 93-7, 92-8 e 90-10.

1.3.2 -Bronzes especiais, Bronzes 94-5 Chumbo 1, Bronze 92-5 Chumbo 3, Bronze 92-4 Zinco 4 e Bronze 88-4 Chumbo 4 Zinco 4.

1.4 - Os artefatos de bronze, conforme especificados, apresentarão dois tipos de acabamento, quanto a cor:

1.4.1 - Acabamento natural;

1.4.2 - Colorido, por tratamento químico.

2 - DE COBRE, LATÃO

2.1 - Latões são as ligas de cobre e zinco com ou sem adição de outros elementos secundários. Se se trata de ligas que contêm, além de cobre e zinco, outros elementos, o zinco deve ser o elemento principal excluído o cobre.

2.2 - De conformidade com a NBR-5019 (TB-50), os latões podem ser:

2.2.1 - Latão binário: é a liga formada unicamente de cobre e zinco. Poderá conter outros elementos somente como impurezas. Se se emprega o termo latão sem agregado se entenderá que se trata de latão binário.

2.2.2 - Latão com chumbo: é a liga de cobre, zinco e chumbo.

2.2.3 - Latão especial: é a liga de cobre e zinco com outros elementos com ou sem chumbo.

2.3 - Para se distinguir os diversos latões, agregam-se ao termo latões os números que correspondem às porcentagens nominais de cobre e zinco, separadas por um traço. Em seguida agregam-se os símbolos dos outros elementos secundários presentes na ordem crescente de sua importância ou, se forem de teor igual, na ordem alfabética. A cada um desses elementos junta-se  o valor da porcentagem nominal.

2.3.1 - Latões bonários: Latões 95-5, 90-10, 87-13, 85-15, 80-20, 72-28, 70-30, 67-33, 65-35, 63-37, e 60-40.

2.3.2 - Latões com chumbo:  Latão 65-33 Chumbo 2, Latão 66-34 Chumbo, Latão 65-34 Chumbo 1, Latão 62-36 Chumbo 2, Latão 61-36 Chumbo 3, Latão 61-38 - Chumbo 1, Latão 60-38 Chumbo 2, Latão 60-40 Chumbo, Latão 58-40 Chumbo 2 e Latão 57-40 Chumbo 3.

2.3.3 - Latões especiais, com alumínio, estanho e outros metais; Latões 77-21 Alumínio 2 Arsênico, Latão 65-23 Alumínio 5 Manganês 4 Ferro 3, Latão 71-28 Estanho 1 Arsênico etc.