1 - CONDIÇÕES GERAIS

1.1-As superfícies a isolar receberão limpeza geral e cuidadosa.

1.2-Será procedida verificação minuciosa, pela Empreiteira, da conclusão e ajustagem definitiva de todos os serviços e obras que possam interferir com a isotermia e a devam preceder, tais como condutores de águas pluviais e canalizações diversas, drenos, antenas, muretas e platibandas, arremates de aberturas etc.

1.3-Salvo especificação em contrário, a espessura da camada isolante será calculada de forma que o conjunto "coberturacamada" apresente uma resistência térmica de, no mínimo,    1,3        K

KCAL/h

2-ISO 1 - ARGAMASSA DE VERMICULITA

2.1-	Camada Isolante

2.1.1-Depois de inteiramente limpa, a superfície da laje levará um chapisco com argamassa A.3, para melhor aderência.

2.1.2-A camada isolante será constituída por argamassa de vermiculita, com peso específico aparente de 400kg/m3, salvo especificação em contrário e condutibilidade térmica de 0.051 W/mk (0,044 kcal/m.h.°C).

2.1.3-A resistência à compressão da argamassa de vermiculita será, no mínimo, igual a 0,8 MPa(8kg/cm2).

3 - ISO 2 - CONCRETO CELULAR

3.1-Camada Isolante

3.1.1-Depois de inteiramente limpa, a superfície da laje receberá um chapisco com argamassa A.3, para melhor aderência.

3.1.2-A camada isolante será constituída por concreto celular, com peso específico aparente de 400 kg/m3, salvo determinação em contrário, e condutibilidade térmica de 0,174 W/mk (0,15 kcal/m.h.°C).

3.1.3-A resistência à compressão do concreto celular será, no mínimo, igual a 0,8 Mpa (8kg/cm2).

3.2 -Cura

3.2.1-A cura do concreto celular será processada de acordo com o estabelecido na NBR-6118 (NB-1).

3.2.2-Quando estiver prevista a aplicação sobre a camada isolante de impermeabilização que requeira base absolutamente seca, a cura será processada sem o emprego de água, recomendando-se o uso de filme de plástico para evitar a evaporação rápida e de chapas de compensado, à guisa, essas últimas, de proteção contra a insolação excessiva.

4 - ISO 3 - ESPUMA DE POLIURETANO

4.1 - Camada Regularizadora

4.1.1-Depois de inteiramente limpa, a superfície da laje receberá chapisco de argamassa A.3, para melhor aderência.

4.1.2-A camada regularizadora, constituída por argamassa A.3, terá a sua superfície retificada, com acabamento que permita a aplicação, utilizando-se cola, de placas de poliuretano.

4.1.3-No caso de aplicação por espumação local, elimina-se a camada regularizadora a que se refere o item precedente.

4.2-Cura

4.2.1-A camada regularizadora deverá ser submetida à cura por prazo de 3 dias, no mínimo, o qual se ampliará por 7 dias, quando o tempo estiver simultaneanente seco e ventoso.

4.2.2-Entre a conclusão da cura e a aplicação das placas de poliuretano, haverá um intervalo de 4 dias  para secagem das superfícies, acrescentando-se mais 3 dias se chover nesse intervalo.

4.3-Camada Isolante

4.3.1-A camada isolante poderá ser constituída por placas de espuma de poliuretano ou por camada executada através de espumação local, com peso específico aparente de 37kg/m3 e condutibilidade térmica de 0,512 W/m.k (0,013 kcal/m.h.°C)

4.3.2-Á espessura resultante da condição estabelecida no item 1.3, retro, será, sempre que possível, obtida com o emprego de duas ou mais camadas de placas isolantes, que visa a facilitar a colocação em superfícies, com curvaturas  acentuadas,  de  placas  mais  finas  e  permitir  a  aplicação em mata-junta.

4.3.3 -As placas de poliuretano serão obtidas por operação de serragem do bloco matriz, não sendo permitido o corte com fio aquecido, por provocar a obturação total dos poros e a conseqüente redução da aderência com o adesivo da colocação.

4.3.4-A aplicação das chapas de poliuretano será com adesivo de base de asfalto.

5- ISO 4 - POLIESTIRENO EXPANDIDO

5.1 - Camada Regularizadora

5.1.1-Depois de inteiramente limpa, a superfície da laje receberá um chapisco com argamassa A.3, para melhor aderência.

5.1.2-A camada regularizadora, constituída por argamassa A.3, terá a sua superfície retificada com acabamento que permita a aplicação, utilizando-se cola, das placas de poliestireno.

5.2 -Cura

5.2.1-A camada regularizadora deverá ser submetida à cura, por prazo de 3 dias, no mínimo, o qual se ampliará para 7 dias, quando o tempo estiver simultaneamente seco e ventoso.

5.2.2-Entre a conclusão da cura e a aplicação das placas de poliuretano, haverá um intervalo de 4 dias, para secagem das superfícies, acrescentando-se mais 3 dias, se chover nesse intervalo.

5.3 - Camada Isolante

5.3.1-A camada isolante será constituída por placas de poliestireno expandido, com peso específico aparente de 20 kg/m3 e condutibilidade térmica de 0,028W/m.K (0,024 kcal/m.h.°C).

5.3.2-A espessura resultante da condição estabelecida no item 1.3, retro, será, sempre que possível, obtida pelo emprego de duas ou mais camadas de

placas isolantes, que visa a facilitar a colocação em superfícies, com curvaturas  acentuadas, de  placas  mais finas e permitir a aplicação em mata-junta.

5.3.3 - As placas de poliestireno serão obtidas por operação de serragem do bloco matriz, não sendo permitido o corte com fio aquecido, por provocar a obturação total dos poros e a conseqüente redução da aderência com o adesivo da colocação.

5.3.4 - A aplicação das chapas de poliestireno será efetuada com adesivo de base de acetato de polivinila PVA.

6 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços referentes ao tratamento térmico serão medidos em metro quadrado de superfície efetivamente protegida.

Para os casos de proteção de tubulações de água quente, a medição será efetuada em metro linear de tubulação efetivamente protegida.

Os serviços medidos, conforme acima executados, segundo este CADERNO DE ENCARGOS e/ou determinação da Fiscalização, serão pagos pelos preços unitários correspondentes da Planilha de Orçamentação de Obras.

Nestes preços, deverá haver compensação integral pelo fornecimento dos materiais, transporte, armazenanento, preparo, colocação e todas e quaisquer operações necessárias para a perfeita execução dos trabalhos, conforme especificado.