Os agregados deverão atender as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), aplicáveis ao caso, em suas redações mais recentes, além do abaixo especificado.

1 - Areia

1.1 - Condições Gerais

1.1.1 - Será quartzosa, isenta de substâncias nocivas em proporções prejudiciais, tais como: torrões de argila, colóides, gravetos, mica, grânulos tenros e friáveis, impurezas orgânicas, cloreto de sódio, outros sais deliquescentes etc.

1.1.2 - Índice de Qualidade dos Agregados - Conforme item 13 adiante.

1.2 - Granulometria

1.2.1 - Grossa

Areia de granulometria grossa ou, simplesmente, areia grossa é a areia que passa na peneira ABNT 4,8mm e fica retida na peneira ABNT 2,4mm, com dimensão máxima característica de 4,8mm.

1.2.2 - Média

Areia de granulometria média ou, simplesmente, areia média é a areia que passa na peneira ABNT 2,4mm e fica retida na peneira ABNT 0,6mm, com dimensão máxima característica de 2,4mm.

1.2.3 - Fina

Areia de granulometria fina ou simplesmente, areia fina é a areia que passa na peneira ABNT 0,6mm e fica retida na peneira ABNT 0, 075mm, com dimensão máxima característica de 0,6mm.

2 - ARGILA EXPANDIDA

2.1 - Definição

É um material obtido de argilas e folhelhos que possuem a propriedade de se expandirem quando sujeitos a um processo térmico adequado, que provoque um estado semi-plástico conhecido também como "ponto de vitrificação incipiente". É utilizado como agregado leve para concreto celular.

2.2.1 - Forma de grãos arredondados até 3cm de diâmetro.

2.2.2 - A massa específica aparente do agregado no estado solto varia entre 0,5   t/m³ para o material graúdo e 0,7t/m³ para o material miúdo.

2.2.3 - O coeficiente de condutividade térmica para o agregado no estado solto é de 0,99 w/m k (0,085 kcal/m hºc).

2.3 - Tipos

2.3.1 - Agregado com:

a) massa específica aparente no estado solto =  500 a 550 kg/m³.

b) tamanho variável entre 20 e 30mm.

c) utilização: enchimento de lajes e isolantes térmico.

2.3.2 - Agregado com:

a) massa específica aparente no estado solt = 550 a 600 kg/m³.

b) tamanho variável entre 20 e 30mm.

c) utilização: enchimento de  lajes e isolante térmico.

2.3.3 - Agregado com:

a) massa específica aparente no estado solto = 550 a 600 kg/m³.

b) tamanho variável entre 5 e 13mm.

c) utilização: substitui a pedra 0.

2.3.4 - Agregado com:

a) massa específica aparente no estado solto = 500 - 550 kg/m³.

b) tamanho variável entre 0 e 6mm.

c) utilização: elementos de menores resistências.

3 - BRITA

É o material obtido por trituração de rocha, e retido na peneira 4,8mm. Comercialmente as britas são classificadas em:

3.1 - Brita zero       - com diâmetro variando de 4,8 a 9,5mm.

3.2 - Brita 01          - com diâmetro variando de 9,5 a 19mm.

3.3 - Brita 02          - com diâmetro variando de 19 a 38mm.

3.4 - Brita 03          - com diâmetro variando de 38 a 76mm.

3.4 - Pedra de mão  - com  diâmetro  acima  de  76 mm  -  devendo  seu  emprego  ser                                                                       restrito apenas a concretos ciclópicos, quando utilizado como agregado para concreto.

4 - FILLER

Material que passa na peneira ABNT 0, 075mm.

Fica terminantimente proibido sua utilização como agregado fino de concreto.

5 - GRANILHA

5.1 - De Mármore

5.1.1 - A granilha de mármore para preparo de mármore artificial ou marmorite ou "terrazo" será constituída por mármore natural, triturado, isento de pó impalpável, dolomita, argila ou outras substância nocivas.

5.1.2 - A existência de lascas, escamas ou fragmentos lamelares só será admitida quando em reduzidas proporções e, unicamente, para atender ao aspecto decorativo.

5.2 - De granito

5.2.1 - A granilha de granito será constituída por granito, triturado, da qualidade que for especificada, isenta de pó impalpável.

5.2.2 - A existência de lascas, escamas ou fragmentos lamelares só será admitida quando em reduzidas proporcões e, unicamente para atender ao aspecto decorativo.

6 - PEDREGULHO

6.1-Será admitido, a juízo da CODEVASF, o emprego de pedregulho como agregado graúdo para concreto armado, desde que sua qualidade seja satsfatória e que as dosagens dos concretos sofram as correções necessárias.

6.2-Índice de Qualidade

Conforme item 13, adiante.

7 - PEDRISCO

7.1 - Também chamado areia artificial, é  material obtido por frangmentação de rocha passando na peneira ABNT 4,8mm.

7.2 - Seu uso será limitado à pavimentação, ficando terminantemente proibida sua conclusão ou adição como agregado de concreto.

8 - PÓ DE PEDRA

8.1 - Resíduo de britamento mecânico de granito ou gnaisse, será isento de argila, matérias orgânicas ou outras impurezas nocivas aos fins a que se destina.

8.2 - Seu uso será limitado aos rebocos, ficando terminantemente proibida sua inclusão ou adição como agregado fino de concreto ou argamassa que não seja de rebocos.

8.3 - Será igual e estritamente vedada a adição de pó de pedra aos rebocos pré-fabricados.

9 - QUARTZO MOÍDO

9.1 - Produzidos por triturações de quartzo puro, hialino ou leitoso, serão peneirados de modo a apresentarem a granulometriaa adequada, bem como serem isentos de pó impalpável em proporção nociva.

9.2 -Será terminantemente proibida sua inclusão ou adição como agregado de concreto.

10 - SAIBRO

10.1 - Definição

Sob a designação de saibro entende-se, para efeito desta EME, a rocha em decomposição que se apresenta, principalmente, com grãos de quartzo (areia), de feldspato (muito pouca quantidade) e de argila.

10.2 - Características

10.2.1 - Teor de Argila

1:-O teor de argila varia de 7% a 18%, para os saibros ásperos e de 31% para os saibros macios.

2:-As porcentagens de argila referidas no item precedente foram determinadas simplesmente por decantação.

3:-As argilas presentes em cada variedade são de tipos diversos, o que é denunciado pela coloração e os aspectos particulares de cada saibro.

10.2.2 - Densidade Absoluta

1:- As densidades absolutas de cada saibro foram determinadas pelo "frasco de Chapman", observando-se a técnica geral recomendada pelo IPT.

2:- Para todas as variedades, a densidade absoluta encontrada foi de 2,50.

10.2.3 - Densidade Aparente

1:-Como a densidade aparente dos materiais granulados varia conforme o metódo empregado na medição, foram utilizados, com o objetivo de apresentar números mais próximos à realidade prática, caixotes semelhantes aos que são usados nas obras para as dosagens em volume das argamassas.

2:-Os resultados obtidos foram os seguintes:

2.1:- Saibro áspero: 1, 33 a 1,51;

2.2:- Saibro macio: 1,18 a 1,21.

10.3-Em nenhuma hipótese este material poderá ser utilizado como agregado para  concreto.

11 - SEIXO ROLADO

11.1 - É o material encontrato fragmentado na natureza, quer no fundo do leito dos rios, quer em jazidas, retidos na peneira ABNT 4,8mm.

11.2 - Será admitido, a juízo da CODEVASF, o emprego do seixo como agregado graúdo para concreto armado, desde que sua qualidade seja satisfatória e que as dosagens dos concretos sofram as correções necessárias, conforme normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), pertinentes ao assunto.

12 - VERMICULITA EXPANDIDA

12.1 - Definição

12.1.1 - A vermiculita é um silicato hidratado de magnésio, alumínio e ferro.

12.1.2 - A vermiculita expandida será o resultado da expansão obtida pela calcinação, entre 650ºc e 1000ºc, da vermiculita.

12.1.3- Os esquisto e argilas expandidos não poderão ser considerados materiais equivalentes à vermiculita expandida.

12.1.4 - Índice de Qualidade

Conforme item 13, adiante.

12.2 - Características

12.2.1 - O coeficiente de condutividade térmica da vermiculita expandida é, em média, de 0,0326 kcal/h xm xºc, na temperatura de 20ºc.

12.2.2 -A condutividade térmica da vermiculita expandida varia com a temperatura.

12.2.3 - Essa variação, todavia, será tanto menor quanto mais reduzido for o tamanho dos grãos, ou seja, quanto maior for o peso específico aparente.

12.2.4 - A classificação granulométrica da vermiculita expandida é a seguinte:

GRANA P. ESP.            APARENTE (kg/m³) GRÃOS (mm)

1.................100                       - 120.........................12 a 6

2.................110                       - 130.........................  6 a 3

3.................130                       - 140.........................   3 a 2

4.................140                       - 170.........................   2 a 1

5.................180                      - 220.........................   pó

12.2.5 - Comercialmente, emprega-se a unidade "mesh" para caracterizar, granulometricamente, a vermiculita expandida. O "mesh" é o número de malhas, por polegadas, de uma peneira.

12.2.6  -  A vermiculita expandida é um mineral inerte, não se modifica com os solventes orgânicos e o seu PH (7) é neutro

12.3 - Seu uso em concreto ficará restrito a concretos celulares, após autorização prévia da CODEVASF.

13 - ÍNDICES DE QUALIDADE DOS AGREGADOS

A qualidade dos agregados deverá ser avaliada através de índices, definidos por normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), de acordo com os respectivos valores de qualidade que devem possuir um agregado. Entretanto em casos especiais, deverá se recorrer a normas estrangeiras para orientação mais precisa.

Os índices de qualidades são assim definidos:

13.1 - Resistência aos Esforços Mecânicos

Deverão ser executados ensaios conforme NBR- 6465 (MB-170), devendo os valores obtidos se encontrarem dentro das prescrições da NBR-7211 (EB-4).

13.2 - Teor de Substância nocivas

Deverão ser executados ensaios para medições de teor de materías nocivas, tais como torrões de argila, materiais pulvurulentos, etc.

Os ensaios obedecerão as normas NBR-7211 (EB-4), NB-7218 (MB-8) e NBR-7219 (MB-9).

13.3 - Impurezas Orgânicas

Deverão ser executados ensaios para determinação do teor de impurezas orgânicas, conforme NBR-7220 (MB-10), sendo que os resultados obtidos deverão estar dentro dos limites prescritos na NBR-7220 (MB-10) e NBR-7211 (EB-4).