1 - DEFINIÇÃO

Para efeito desta EME, entende-se por lajotas articuladas as lajotas pré-fabricadas, de concreto, com as seguintes características:

1.1 - Formato hexagonal, com faces laterais alternadamente reetrantes e salientes;

1.2 - Articulação, pelo encaixe das faces salientes com as reentrantes.

2 - CARACTERÍSTICAS

2.1 - As lajotas articuladas serão fabricadas com concreto perfeitamente vibrado, prensado e sazonado.

2.2 - Apresentarão as seguintes características:

2.2.1 - Resistência mínima à compressão: 25 Mpa (250 kg/cm²) ;

2.2.2 - Resistência mínima à compressão: 20  Mpa (200 kg/cm²);

2.3 - As lajotas articuladas coloridas serão fabricadas com adição de pigmento à toda massa do concreto.