1 - ARGAMASSAS PRÉ-FABRICADAS

1.1-As   argamassas      pré-fabricadas,      deverão     ser      fornecidas      perfeitamente homogeneizadas, a granel ou sacos. Cada saco deverá trazer, bem visíveis, as indicações de peso líquido, traço, natureza do produto e a marca de seu fabricante.

1.2-O armazenamento deverá ser feito de acordo com as instruções do fabricante no que se refere ao período máximo. O material deverá ser mantido nas embalagens originais, fechadas, ao abrigo das intempéries e da umidade, sem contato direto com pisos, paredes e tetos e depósitos.

2-MESCLAS DE ALTA RESISTÊNCIA

2.1-Serão argamassas dosadas gravimetricamente e constituídas por uma mistura de cimento Portland, areia selecionada e graduada, e uma série de aditivos.

3-MESCLAS DE ALTA RESISTÊNCIA

Conforme EM-01/12

4-MESCLAS DE CARBORUNDUM

Serão constituídas pela mistura de Argamassa A.2 - Vide EME 12/10 - B - e Carborundum, em cristais de granulometria apropriada, na porção de 1:5, em peso.

5-MESCLAS DE CIMENTO BRANCO

5.1-Serão argamassas contituídas por resina vinílica - acetado de polivinilo - cimento branco e pigmento.

5.2-A composição da argamassa é a seguinte:

5.2.1-Uma parte de resina vinílica, do tipo fabricado por Rhodia S/A, ou similar, ouvida previamente a Fiscalização.

5.2.2-Seis partes de água.

5.2.3-Cimento branco, até obtenção da consistência desejada.

5.2.4-Pigmento.

5.3-Para obter-se o aspecto granitado, aplica-se à pistola sobre a superfície do revestimento, úmida e batida à escova, tinta de base de látex - vide EME de tintas.

5.4-O acabamento será obtido com duas demãos de verniz de resina vinílica, do tipo fabricado por Rhodia S/A, ou similar, ou vida previamente a Fiscalização, conforme segue:

5.4.1-Primeira demão: 01 parte de resina para 3 partes de água.

5.4.2-Segunda demão: 01 parte de resina para 01 parte de água.

6-MESCLA DE GESSO

6.1-As mesclas de gesso puro serão obtidas pela mistura de gesso e água, sem adição de qualquer agregado.

6.2-Para execução de revestimento de gesso puro, serão adequados principalmente aqueles gessos que dão pega lentamente e de maneira uniforme, e que, ao mesmo tempo apresentem tempo de endurecimento adequado para o tipo de obra.

6.3-A critérios da Fiscalização, as pastas de gesso puro serão constituídas de gesso e um aditivo retardador de pega (vide EME-01/06).

6.4-O gesso deverá ser espalhado dentro d'água numa proporção de 10 kg de gesso para 6 a 7 litros de água.

6.5-Esta pasta obtida com os materiais e proporções acima definidos poderá ser usada para todo o trabalho de revestimento, como também para a execução de placas, blocos para paredes internas e corpos ocos para lajes nervuradas.

7-MESCLAS DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO

Serão constituídos pela mistura de Argamassa A.2 e Óxido de Alumínio, em cristiais de granulometria apropriada, na proporção de 1:4, em peso.

8-MESCLAS DE POZOLANA

8.1-Serão mesclas constituídas por um material sílico-aluminoso em estado coloidal e cimento.

8.2-As mesclas de pozolana apresentam as seguintes características:

8.2.1-Plasticidade imediata, o que permite o seu emprego logo após a mistura.

8.2.2-Alta resistência mecânica.

8.2.3-Pega lenta.

8.2.4-Baixo Índice de calor de hidratação, o que implica em consolidação uniforme de argamassa.

8.2.5-Baixo Índice de permeabilidade e de lixiviação.

8.2.6-Elevada resistência aos sulfatos, o que recomenda o seu emprego em construções na orla marítima.

8.3-Os revestimentos executados com mesclas de pozolana aceitam qualquer tipo de pintura e dispensam o chapisco sobre as alvenarias.

8.4-O material sílico-aluminoso em estado coloidal poderá ser armazenado sem prejuízo de suas propriedades.

8.5-Os traços volumétricos das argamassas de pozolanas serão os seguintes:

8.5.1-Para assentamento de tijolos maciços:

Traço de 1:1:20, pozolana, cimento e areia, sendo 75% de areia média e 25% de areia fina.

8.5.2-Para assentamento de tijolos furados:

Traço 1:1:18, idem, idem tijolos maciços.

8.5.3-Para assentamento de blocos de concreto:

Traço 1:1:15, pozolana, cimento e areia, sendo 75% de areia média e 25% de areia fina.

8.5.4-Para assentamento de azulejos, ladrilhos e ladrilhos de mosaico:

Traço 1:1:14, idem, idem tijolos maciços.

8.5.5-Para revestimento interno, grosso:

Traço 1:1:14, idem, idem tijolos maciços.

8.5.6-Para revestimento interno,fino:

Idem, Idem revestimento interno, grosso, com emprego de 100% de areia fina.

8.5.7-Para revestimento externo, grosso:

Traço 1:1:12, idem, idem tijolos maciços.

8.5.8-Para revestimento externo, fino:

Idem, idem revestimento externo, grosso, com emprego de 100% de areia fina.

9-MESCLAS DE VERMICULITA

9.1-Traços

9.1.1-Argamassas AE.1 - Traços 1:4, de cimento e vermiculita expandida - vide EME-01/07.

9.1.2-Argamassa AE.2 - Traço 1:6, idem, idem.

9.1.3-Argamassa AE.3 - Traço 1:8, idem, idem.

9.2-Preparo e Dosagem

Quanto ao preparo e á dosagem, aplica-se-à o especificado para Argamassas Usuais, naquilo que for aplicável ao caso, observando-se,  outrossim, as prescrições dos fornecedores de vermiculita.

9.3-Mesclas Pré-Fabricadas

A CODEVASF admitirá o emprego de produtos pré-fabricados, de acordo com as prescrições do projeto.

10-MESCLAS TEXTURAS

10.1-Serão mesclas constituídas por resinas alquídicas, solvente mineral (aguarrás), silicone, litopônico, dióxido de titânio, óxido de zinco, carbonato de cálcio, pigmentos naturais, fungicida, mica, amianto, fibra de vidro, perlita expandida e elastômero polysobutileno.

10.2-A resina alquídica (polyester alkid resin), da família dos poliestéricos, é o componente mais importante. É o veículo da composição, conferindo flexibilidade à película.

10.3-A perlita, substância vítrea de origem vulcânica, é triturada e aquecida, resultando dessa calcinação a perlita expandida, material que atua como isolante - acústico e térmico.

10.4-A mica como isolante dielétrico e contribui, também, para melhorar as características de resistência, ao calor e ao fogo - e de recebimento da mescla.

10.5-O dióxido de titânio, pigmento resistente à corrosão e imune às mudanças de temperatura, à umidade e aos ácidos, confere poder de recobrimento à mescla.

10.6-O amianto atua como isolante térmico e acústico e as suas fibras servem de estrutura para a mescla, permitindo o recobrimento de fissuras.

10.7-A fibra de vidro atua como retardante do fogo.

10.8-O fungicida tem por finalidade evitar o aparecimento de fungos (mofo) e a ação de insetos e serão do tipo "Termikil", "Super-Adit", ou similares, ouvida previamento a Fiscalização.

10.9-O elastômero polysobutileno confere à mescla, além de outras características, adesividades e estabilidade de coloração.

10.10-O rendimento da mescla é de cerca de 1 (um) kg/m² e o acabamento poderá ser com textura grossa ou fina.

11-MESCLA COM RESINA

11.1-Serão mesclas constituídas por grãos de quartzo selecionados, coloridos com pigmentos resistentes à luz e protegidos por filme de resina epoxy.

11.2-A base ideal requerida pela mescla consiste de um emboço firme, camurçado e isento de umidade.

11.3-A mescla é aplicada com adesivo especialmente fabricado para esta finalidade.